## Slide 1
  1.2 Recomendações para execução da base de concreto
  Entre o terreno e o concreto deverá ser aplicado um filme impermeável de polietileno com mínimo de 20µm (micra) de espessura (dompgard ou similar) com sobreposição mínima de 1m para evitar subpressão de vapor e umidade do solo;
  Deverá ser colocada uma tela eletrosoldada tipo Telcon ou similar com malha de 15x15cm e diâmetro de 3,4mm, com espaçadores plásticos evitando furar a manta de polietileno. Esta tela tem a função de absorver movimentos de retração do concreto sem, portanto, ter função estrutural;
  O concreto deverá ser executado, desempenado com desempenadeira de aço, fazendo com que o piso esteja uniforme, não vitrificado, isento de umidade e com as juntas de dilatação tratadas.
Resistência igual ou maior a 20m.p.a ativado com micro sílica, fibra de polipropileno e incorporador de ar de acordo com especificação do fabricante. Espessura mínima de 10cm;
  As juntas deverão obedecer o espaçamento mínimo de norma em função da área ou no máximo a cada 5 metros entre as juntas serradas;
  A largura da junta serrada deverá ser de 3mm e sua profundidade correspondente à 1/3 da espessura da base de concreto.
  1.3 Características técnicas do concreto
Projeto
Pagamento
Investimento
Prazos
Garantia
Regras